
工业润滑油

液压油
ZH-YY-HP系列全合成抗燃液压油
产品简介
本产品是以高品质合成酯为基础油，并添加有抗氧化、防腐蚀和抗磨损等添加剂调和而成，可以在非常高的环境温度下工作。
产品特性
★ 突出的润滑性能，大大降低设备摩擦，使设备作业时间延长；
★ 良好的粘温特性和低温流动性；
★ 对铁质金属和非铁质金属均具有出色的防锈和抗腐蚀性能；
★ 该产品为可生物降解产品，不含有害物质；
推荐应用
适用于可能发生火险的液压系统，如钢铁工业的热轧单元、地下工程以及温度可达120℃的操作环境。
技术指标 

	项目
	测试方法
	KL-YY-HP

	
	
	32
	46
	68

	密度（20℃）g/cm3
	ASTM D 4052
	0.860
	0.867
	0.870

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	32.9
	46.5
	64.7

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	7.1
	9.3
	12.0

	粘度指数
	ASTM D2270
	187
	188
	185

	凝点 ℃
	ASTM D97
	-31
	-29
	-28

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	280
	282
	290

	自动燃火点 ℃
	ASTM D2155
	320
	320
	330


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
ZH-YY-SJ 水-乙二醇抗燃液压液
产品简介
本产品是以水和乙二醇为基础液，并添加油性、抗氧化、防锈、抗泡等多种添加剂精制而成的具有抗燃特性的液压介质。

产品特性
★ 优秀的抗磨损表现，极大的延长设备的使用寿命；

★ 良好的过滤特性使其能够通过非常细的过滤系统；

★ 优良的抗泡性和空气释放性，避免产生气穴和气蚀；

★ 阻燃能力特强，在各种条件下使用安全性高；

★ 出色的防锈和防腐蚀性能。

推荐应用
适用于加热炉的调节液压循环，钢铁工业及铝业的连铸单元，淬火作业中的热处理炉，干燥炉、煤矿液压支架以及其它有火灾危险的应用上；

适用的工作温度范围为-50~60℃。

 技术指标
	项   目
	测试方法
	KL-YY-SJ

	
	
	40
	50

	密度（20℃）g/cm3
	ASTM D 4052
	1.055
	1.060

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	39.4
	49.6

	粘度指数
	ASTM D2270
	196
	202

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-51
	-52

	PH值（20℃）
	ASTM D1172
	8.5
	10.0

	液相锈蚀（蒸馏水）
	---
	无锈
	无锈

	铜片腐蚀（50℃，3h）级 不大于
	ASTM D130
	合格
	合格


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

 
ZH-YY-DG 液压导轨油
产品简介
采用深度精制的基础油和抗磨剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、抗泡剂、“粘滑”特性改进剂等添加剂调和而成，专门用于精密机床液压-导轨、滑道的润滑。

产品特性
★ 优良的粘-滑特性，防止导轨爬行，满足机床的精密加工要求；

★ 极强的导轨附着性，对金属和镀塑胶导轨的表面附着能力强，具有很好的保护作用；

★ 好的防锈和防腐蚀性能，即使使用水溶性切削液也可以为机床表面提供有效的保护；

★  良好的防乳化性能，不易与金属加工液形成乳化液，可延长换油周期，降低成本。

推荐应用
适用于机床导轨、床身和进给机构的润滑；

适用于机床液压系统、特别推荐用于液压和导轨联合润滑系统。

技术指标
	项目
	测试方法
	KL-YY-DG

	
	
	32
	68

	密度（20℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.860
	0.870

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	32.6
	67.6

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	5.5
	9.1

	粘度指数 
	ASTM D2270
	104
	110

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	190
	210

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-22
	-19


 备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

ZH-YY-ALAW 高性能无灰抗磨液压油
产品简介
由深度精制的优质基础油和多功能的添加剂采用先进的技术调合而成，除具有优良的抗磨、抗氧化、抗乳化、抗泡、防锈等性能，还具有优异的粘温特性和低温使用性能，在严酷条件下工作的液压系统中表现非凡。

产品特性
★ 突出的抗磨损和抗氧化性能，使设备寿命达到最长；

★ 优异的热稳定性能可以有效地避免高温时油泥的生成，防止过滤器堵塞；

★ 出色的防锈和防腐蚀性能；

★ 优良的抗泡性和空气释放性，避免产生气穴和气蚀；

★ 良好的破乳化性能，保证水进入环路时可快速实现水分离；

★ 与各种密封材料均有良好的相容性。

推荐应用
适用在要求无灰、使用条件苛刻、使用寿命长的液压系统；

适用于切削机、压榨机及其他工业及车用设备等苛刻液压系统，尤其适用于造纸等重工业的液压系统；

适用于银质及镀银机件的液压系统；

也适用于装配有精细过滤器的控制系统等。

技术指标
	项目
	测试方法
	KL-YY-ALAW

	
	
	32
	46
	68

	密度（20℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.860
	0.867
	0.870

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	34.4
	48.0
	65.9

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	5.7
	7.2
	9.0

	粘度指数 
	ASTM D2270
	104
	109
	110

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	196
	204
	220

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-29
	-25
	-21


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

ZH-YY-LTAW 超级低温抗磨液压油
产品简介
由优质的基础油和抗磨剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、降凝剂和抗泡剂等添加剂调和而成，具有优异的粘温特性和低温使用性能，在温度变化范围非常大的环境中表现出卓越的性能。

产品特性
★ 良好的粘温特性，在低温下具有突出的泵送性；

★ 极好的过滤性能，在污染物质出现时能最大限度地减少过滤器的堵塞，大大节省用于更换精细过滤器的费用；

★ 极好的防锈和防腐蚀性能，能对钢铁和有色金属提供长期抗腐蚀保护；

★ 优良的抗泡性和空气释放性，避免产生气穴和气蚀；

★ 良好的分水特性，保证水进入环路时可快速实现水分离；

★ 与各种密封材料均有极好的兼容性。

推荐应用
适用于各种操作在高压和高温的液压系统；

特别适用于在极度温差及工作在室外的高负荷的液压系统，可以在四季全天侯天气下使用，低温下容易启动（可到-30℃），包括民用工程、农业、航海、交通等各种工业液压系统。

技术指标
	项目
	测试方法
	KL-YY-LTAW

	
	
	32
	46
	68

	密度（20℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.860
	0.867
	0.870

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	32.4
	46.3
	68.7

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	6.1
	7.9
	10.6

	粘度指数 
	ASTM D2270
	136
	141
	143

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	206
	212
	218

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-38
	-35
	-33


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

齿轮油
ZH-CL-HC 系列重负荷合成工业齿轮油
产品简介
是由高品质合成基础油加精选添加剂调和而成，适合润滑苛刻工作条件下的齿轮系统，具有比传统矿物型齿轮油远远优越的润滑保护性能。

产品特性
★  具有极佳的负载传递能力，适合于苛刻工作条件下工作的齿轮系统；

★  卓越的润滑性能，具有矿物基齿轮油无可比拟的优越润滑性能，大大延长换油周期；

★  非常高粘度指数，使粘度随温度的变化降至最低；

★  极低的倾点，保证系统能够在较低的温度下顺畅的启动；
★  杰出的防锈和防腐蚀性能，对所有金属表面全面保护，提高系统的清洁性。

 推荐应用
适用于在高温和较大的环境温度变化下工作的闭式齿轮减速箱；

适用于某些需要终身润滑的系统。

 技术指标
	项目
	测试方法
	KL-CL-HC

	
	
	100
	150
	220
	320
	460

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.845
	0.848
	0.853
	0.855
	0.858

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	100.3
	152.0
	221.0
	320.2
	458.9

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	14.2
	19.4
	25.8
	32.9
	44.1

	粘度指数 
	ASTM D2270
	145
	146
	149
	144
	150

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	238
	240
	244
	248
	260

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-48
	-48
	-45
	-45
	-42


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

 
ZH-WL-HC 高性能合成蜗轮蜗杆油
产品简介
是由高品质合成基础油加入抗氧化、防锈蚀、抗磨损等多种添加剂精制而成，具有比传统矿物型齿轮油远远优越的特性。

 产品特性
 ★  具有极佳的粘温特性，低温流动性好；

 ★  极小的摩擦系数，出色的承载能力；

 ★  出色的防锈防腐蚀性能，对铜蜗轮无腐蚀；

 ★  可减少蜗轮幅功耗30%，延长蜗轮幅的使用寿命。

推荐应用
适用于高温、高负荷及低温寒区条件下作业的工业蜗轮蜗杆和较大的环境温度变化下工作的闭式齿轮减速箱；

该齿轮油不适用于由铝青铜材料制成的齿轮的润滑，并与皮革密封材料及某些传统油漆不相容，与矿物型润滑油不相容；

适用于某些需要终身润滑的系统。

技术指标
	项目
	测试方法
	KL-WL-HC

	
	
	150
	220
	320
	460
	680

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	1.05
	1.065
	1.068
	1.070
	1.071

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	137.0
	220.0
	320.1
	460.0
	665

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	23.5
	34.3
	51.8
	73.0
	107

	粘度指数 
	ASTM D2270
	203
	204
	227
	237
	258

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	288
	296
	302
	308
	310

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-42
	-39
	-39
	-36
	-33


上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

 ZH-WL-HP 蜗轮蜗杆齿轮油
产品简介
该产品选用高粘度指数优质基础油与多种优质添加剂精心调和而成，可有效保护传动中有振动和冲击载荷的蜗轮蜗杆副，保证动力有效传递。本产品分为CKE及CKE/P（极压型）两类产品。

 产品特性
  ★  极好的极压、抗磨损性能，减少蜗轮副磨损；

  ★  卓越的良好的氧化安定性、防锈及防腐蚀性能；

  ★  含油性添加剂配方，专用于蜗轮传动装置，提高传动效率；

  ★  杰出的防锈和防腐蚀性能，对所有金属表面全面保护，提高系统的清洁性。

 推荐应用
适用于矿山、碾碎、电梯举重、冶金等剧烈运动和高速运转的蜗轮副的润滑 

适用于密闭式蜗轮蜗杆传动轮的润滑，如曳引式客货电梯

CKE/P蜗轮蜗杆油特别适用于铜-钢匹配的，有冲击载荷的重负荷蜗轮蜗杆减速装置 

 技术指标
	项目
	测试方法
	KL-WL-HP

	
	
	220
	320
	460

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.886
	0.890
	0.895

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	225.0
	326.0
	474.1

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	19.0
	24.5
	32.2

	粘度指数 
	ASTM D2270
	95
	96
	99

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	236
	240
	266

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-15
	-15
	-15


 

上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

 ZH-CL-HP 重负荷工业齿轮油
产品简介
采用深度精制的高粘度指数基础油，并加有极压抗磨、抗氧化、防锈、降凝等多种添加剂，主要应用于重载工业齿轮的润滑。

 产品特性
 ★ 优良的极压性能，保护齿轮在有水存在时也能防止出现微痕及高负荷；

 ★ 出色的抗腐蚀性能，全面地保护齿轮的表面；

 ★ 良好的高温稳定性，保证其具有较长的使用寿命；

 ★ 良好的兼容性，不会与密封物及含铜金属起反应。

 推荐应用
适用于钢铁、矿山、水泥、造纸、糖业等工业闭式正、斜齿轮等传动装置在重载、湿热、寒冷等环境中的润滑。

 技术指标
	项目
 
	测试方法
	KL-CL-HP

	
	
	68
	100
	150
	220
	320
	680

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.869
	0.872
	0.880
	0.885
	0.890
	0.910

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	68.8
	102.0
	149.8
	218.8
	323.0
	689.6

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	8.7
	11.4
	14.7
	19.4
	25.4
	41.0

	粘度指数 
	ASTM D2270
	98
	97
	96
	100
	101
	99

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	206
	210
	214
	222
	230
	276

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-15
	-16
	-14
	-15
	-13
	-11


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

 

ZH-CL-ML 中负荷工业齿轮油
产品简介
     采用深度精制的基础油，加入极压、抗磨、抗氧化、防锈等多种添加剂经科学配方调和而成，具有较高的承载能力和抗磨损性能保证其在齿轮和其他工业应用中有优异的表现。

 产品特性
 ★ 良好的极压和抗磨损特性，能有效地防止钢和铜零件表面的磨损，有效的保护齿轮；

 ★ 杰出的热稳定性能和抗氧化性能，抵御油泥和其他有害氧化物的生成；

 ★ 优良的油水分离特性，保证机器静止后渗入油箱内的水可以得到迅速的分离；

 ★  极佳的抗腐蚀性能，可以有效地防止潮气和盐水的腐蚀。

推荐应用
     适用于钢铁、矿山、水泥、造纸、制糖等设备中具有中等载荷的封闭式正、斜齿轮等传动装置的润；

适用于循环或油裕式润滑系统。

技术指标
	项目
	测试方法
	KL-CL-ML

	
	
	68
	100
	150
	220
	320
	680

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.869
	0.878
	0.880
	0.885
	0.890
	0.910

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	66.0
	96.6
	151.5
	230.9
	309.4
	675.0

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	8.6
	11.0
	15.1
	19.7
	24.1
	41.0

	粘度指数 
	ASTM D2270
	101
	98
	99
	97
	99
	100

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	204
	210
	216
	226
	238
	278

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-13
	-17
	-16
	-18
	-14
	-10


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
 导热油

ZH-DY-HC 超级导热油
产品简介
由优质的合成基础油添加进口添加剂调和而成，是一种理想的传热介质，可广泛地应用于工业及民用装置的传热。

 产品特性
 ★ 优良的抗热裂化及抗氧化性能；

 ★ 高温时仍具有出色的热稳定性；

 ★ 极高的自燃点；

 ★ 低蒸汽压，挥发性低；

 ★ 无腐蚀性、无毒；

 ★  低蒸汽压，挥发性低；

 推荐应用
广泛的适用于工业及民用装置的传热；适用于生产制造工程；适用于管道及泵送等各种系统；

 技术指标
	项目
	测试方法
	KL-DY-HC

	
	
	-1
	-2

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.877
	0.882

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	18.23
	32.0

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	3.47
	5.0

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	200
	202

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-52
	-45

	康氏残炭
	ASTM D189
	Nil
	Nil

	初馏点 ℃ 不低于
	---
	335
	328


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

ZH-DY-HP 导热油
产品简介
由精选的经高度溶剂精炼的高粘度指数矿物油添加进口添加剂调和而成，是一种理想的传热介质，可广泛地应用于各行业的各种燃煤、燃油加热炉和电加热反应釜。

产品特性
★ 无毒、无味、无环境污染；

★ 对黑色和各种有色金属均无腐蚀；

★ 起馏点高、闪点高，不宜结焦，不易堵塞管道；

★ 载热量大，热稳定性好，使用寿命长；

★ 节约能源，比蒸汽加热更节约能源；

★ 低蒸汽压，挥发性低

推荐应用
适用于各种系统的导热（含管道、泵等系统）；

适用于高压锅、反应釜、加热炉、火化炉、隧道干燥器、注塑机等设备的加热；

适用于水泥、造纸及木材加工等生产过程；

技术指标
	项目
	测试方法
	KL-DY-HP

	
	
	280
	300
	320

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	32.3
	32.5
	34

	粘度指数 
	ASTM D2270
	98
	100
	106

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	208
	212
	216

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-15
	-14
	-13

	康氏残炭
	ASTM D189
	0.04
	0.04
	0.03

	初馏点 ℃ 不低于
	----
	286
	308
	326

	铜片腐蚀（100℃，3h）级，不大于
	ASTM D 130
	1
	1
	1


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

 
汽轮机油
ZH-QL-HP 汽轮机油
产品简介
由高品质基础油添加各种优质添加剂调和而成，具有极佳的氧化安定性、防锈抗腐蚀、抗氧化和抗泡沫性能。

 产品特性
★抗氧化能力强，可有效的延长使用寿命，减少了腐蚀性酸和油泥的生成；

★良好的抗泡性和空气释放能力，可以极大的减少泵的气蚀；

★极佳的防锈和抗腐蚀性能，在潮湿或有水的环境下开机启动和长时间停机时也能避免锈蚀和腐蚀物质的产生；

★良好的分水性能，抗乳化性，进入润滑系统中的水也易于排放出去，可以减少零部件腐蚀和磨损的可能性；

推荐应用
适用于大功率汽轮机、大中型船舶及其他它工业蒸汽汽轮机、水轮机组的润滑系统；

特别适合对油品有特殊要求的电厂汽轮机的润滑。

技术指标
	项目
	测试方法
	KL-QL-HP

	
	
	32
	46
	68

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.868
	0.873
	0.882

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	32.1
	46.4
	67.9

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	5.45
	6.95
	8.86

	粘度指数 
	ASTM D2270
	105
	106
	104

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	214
	222
	230

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-12
	-12
	-12


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

ZH-RQ-HP 燃气涡轮机油
产品简介
由优质的基础油和专利技术的添加剂调和而成，具有卓越的氧化稳定性、低的油泥形成倾向，是优质的现代大功率燃气涡轮机润滑油。

产品特性
★ 极高的热稳定性和氧化稳定性，使油品具有极长的使用寿命；

★ 优秀的抗泡性和空气释放能力，可以极大的减少泵的气蚀；

★ 极佳的防锈和抗腐蚀性能，在潮湿或有水的环境下开机启动和长时间停机时也能避免锈蚀和腐蚀物质的产生；

★ 良好的分水性能，抗乳化性，进入润滑系统中的水也易于排放出去；

推荐应用
主要适用于工业燃气涡轮机系统的润滑。

技术指标
	项目
	测试方法
	KL-RQ-HP

	
	
	32
	46
	68

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	32.0
	46.4
	67.8

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	5.45
	6.95
	8.86

	粘度指数 
	ASTM D2270
	105
	106
	104

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	224
	230
	238

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-12
	-12
	-12


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
链条油
ZH-SNL10链条润滑油
产品简介
以高性能基础油辅以抗氧剂、极压抗磨剂及其它高性能添加剂精制而成，具有优异的耐高温性能，良好的极压抗磨性能，挥发性低，环保无污染等特点。适用于高温设备的链条传动及轴承，道轨的润滑。

产品特性
★优异的抗氧化性能和极低的挥发度，油耗量少，节省成本，提高生产效率。

★高温残碳量极少，焦质的溶融性好，防止产生沉积物和油泥，保特系统清洁。

★良好的润滑性能，在各种润滑条件下形成稳定油膜，油膜强度高。

★导热性好，因而系统散热快，有效降低系统的温度。

★毒性极低，产品本身可生物降解，环保。

 推荐应用
应用链条的润滑，也可用于其它类似工作条件下磨擦件的润滑。最高使用温度180℃。

技术指标
	项目
	测试方法
	SNL10

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.8699

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	46.2

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	7.5

	粘度指数 
	ASTM D2270
	96

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	205

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-28


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
ZH-SNL15链条润滑油

产品简介
以高性能基础油辅以抗氧剂、极压抗磨剂及其它高性能添加剂精制而成，具有优异的耐高温性能，良好的极压抗磨性能，挥发性低，环保无污染等特点。适用于高温设备的链条传动及轴承，道轨的润滑。

产品特性
★优异的抗氧化性能和极低的挥发度，油耗量少，节省成本，提高生产效率。

★高温残碳量极少，焦质的溶融性好，防止产生沉积物和油泥，保特系统清洁。

★良好的润滑性能，在各种润滑条件下形成稳定油膜，油膜强度高。

★导热性好，因而系统散热快，有效降低系统的温度。

★毒性极低，产品本身可生物降解，环保。

 推荐应用
应用链条的润滑，也可用于其它类似工作条件下磨擦件的润滑。最高使用温度180℃。

技术指标
	项目
	测试方法
	SNL15

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.8902

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	56.8

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	8.6

	粘度指数 
	ASTM D2270
	109

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	205

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-30


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
ZH-SNL20高温链条润滑油

产品简介
是以特种合成酯为基础油辅以耐高温抗氧剂、极压抗磨剂及其它高性能添加剂精制而成的全合成高温链条润滑剂，具有优异的耐高温性能，良好的极压抗磨性能，挥发性低，环保无污染等特点。适用于高温设备的链条传动及轴承，道轨的润滑。

产品特性
★ 极佳的耐高温性能，积炭与结焦少且形成的胶质可完全溶于新油中，最大限度地保证设备润滑需求；
★ 挥发低，高温下亦能保持较厚润滑油膜，延长设备寿命，并降低维护费用；
★ 良好的金属润湿和粘附性能，油滴易于扩散，可以确保链条在高速运转时，不易形成油滴而飞溅和甩脱。
 推荐应用
应用于高温链条的润滑，也可用于其它类似工作条件下磨擦件的润滑。最高使用温度250℃。
技术指标
	项目
	测试方法
	SNL20

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.97

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	255

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	21.6

	粘度指数 
	ASTM D2270
	101

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	280

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-33


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
ZH-SNL25高温链条润滑油

产品简介
是以特种合成酯为基础油辅以耐高温抗氧剂、极压抗磨剂及其它高性能添加剂精制而成的全合成高温链条润滑剂，具有优异的耐高温性能，良好的极压抗磨性能，挥发性低，环保无污染等特点。适用于高温设备的链条传动及轴承，道轨的润滑。
产品特性
★ 极佳的耐高温性能，积炭与结焦少且形成的胶质可完全溶于新油中，最大限度地保证设备润滑需求；
★ 挥发低，高温下亦能保持较厚润滑油膜，延长设备寿命，并降低维护费用；
★ 良好的金属润湿和粘附性能，油滴易于扩散，可以确保链条在高速运转时，不易形成油滴而飞溅和甩脱。
 推荐应用
应用于高温链条的润滑，也可用于其它类似工作条件下磨擦件的润滑。最高使用温度300℃。
技术指标
	项目
	测试方法
	SNL25

	密度（15℃）g/cm3
	ASTM D1298
	0.92

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	247

	运动粘度（100℃）mm2/s
	ASTM D445
	28

	粘度指数 
	ASTM D2270
	149

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	285

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-30


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
冷冻机油
ZH-LD-HP冷冻机油
产品简介
是由适度精制的低倾点环烷基基础油加入优质的添加剂调制而成，具有良好的润滑性、低温流动性及优异的氧化安定性。

产品特性
★ 具有极佳的低温流动性，确保油品不会在冷冻机的低温部件如蒸发器等处凝结，满足冷冻机从高温到低温的工作要求；

★ 具有优良的热稳定性和润滑特性；

★ 与制冷剂共存时具有良好的相溶性和化学稳定性。

★ 适宜的精制深度，确保油品不会在阀门等高温部位产生积炭，发生管道堵塞现象；

推荐应用
适用于氟利昂为制冷剂的冷冻机，COLF  22 可以用于二氧化碳为制冷剂的冷冻机。

技术指标
	项目
	测试方法
	KL-LD-HP

	
	
	22
	32
	46
	68

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	21.43
	32.56
	45.87
	68.98

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	186
	198
	210
	216

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-36
	-32
	-32
	-28

	水分，%
	-----
	无
	无
	无
	无

	灰分，%
	-----
	0.005
	0.006
	0.006
	0.008

	氧化安定性（140℃）
氧化后酸值，mgKOH/g 不大于
氧化后沉淀物%       不大于
	SH/T 0196
	0.13
0.016
	0.14
0.017
	0.13
0.017
	0.15
0.016


 备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

淬火油
ZH-CH-HP快速光亮淬火油
产品简介
是以深度精制的基础油添加催冷、抗氧、光亮剂等添加剂调制而成，具有较强的淬硬能力和淬透作用，能减小工件的淬火变形，可较好地保持工件的光亮性。

 产品特性
★ 良好的冷却性能；

★ 极佳的光亮性；

★ 卓越的热氧化稳定性，使用寿命长；

★ 良好的淬硬性和淬透性；

 推荐应用
适用于各类中型到比较厚大工件的淬火之用，包括较大模数齿轮的渗碳淬火、中小冷轧辊整体淬火和弹簧件的淬火等；

允许使用温度范围为：10℃-80℃；推荐使用温度范围为：40℃-60℃。

 技术指标
	 项目
	测试方法
	KL-CH-HP

	运动粘度（40℃）mm2/s
	ASTM D445
	34.6

	闪点（开口）℃
	ASTM D92
	210

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-13

	特性温度（80℃），℃
	----
	622

	800-400时间（80℃），s
	-----
	4.3


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
金属加工油(液)
ZH-QX-HP优质多功能切削油
产品简介 
是一种高质量的中等粘度的不含氯的硫化脂肪与高精制基础油调配而成的中负荷油性极压切削液，其所含的非活性硫化添加剂不会引起铜等有色金属表面颜色变暗和侵蚀。
产品特性
★非活性硫，对硫较敏感金属不会产生腐蚀现象
★良好的润滑性能，同时具有较高流速
★低油雾性能，低挥发性，气味少，操作舒适
★用途广泛，适用材料较多
★极压剂存在，确保刀具寿命和表面光洁度
推荐应用
ST-MC 15的用途极为广泛，可以用于包括高速自动车床车削在内的大部分的金属加工。MC-15推荐用于中等强度的黑色和铜、铝等有色金属的多种切削加工，如多轴车床、自动车床，还适用于轻负荷齿轮切削加工和齿轮磨削。
注意事项
为了获得MC-15的最佳性能，建议经常过滤油品。这样处理避免了金属颗粒循环，延长工具寿命，并保持良好的表面光洁度。
技术指标
	项目
	试验方法
	KL-QX-HP

	外观
	目测
	棕色液体

	密度 15℃, kg/l
	ASTM D1298
	0.875

	运动粘度40℃, mm2/s
	ASTM D445
	32.5

	闪点(开口), ℃
	ASTM D92
	200

	极压添加剂 硫 
	 
	1~3% 

	铜腐蚀, 级
	ASTM D130
	1b


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
产品储存 
任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过60℃或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。
所有润滑剂都应正确储存和保管，以防止污染和容器的损坏。为保证油品质量，不能存放在严寒和高温下。一旦容器开启，所装产品应该再密封好。
ZH-QXL-HP 高性能铝合金乳化切削液
产品简介
是优质水溶性乳化切削液，由优质加氢精制基础油与精选乳化剂、耦合剂和杀菌剂等混合物调配而成，具有极好的乳化性和稳定性，有效延长乳化液使用寿命。特别适用于铝及其合金的加工，以及其它黑色金属及铜合金的加工。
产品特性
★良好的润滑性能，金属表面光洁度好，刀具磨损小
★高效杀细菌和杀霉菌双重功能，有效延长乳液使用寿命
★良好的防锈和防腐蚀性能，铝及其合金锈蚀的倾向性极低
★易与水混合，在很宽的水硬度范围内，乳化液稳定，无分层和浑浊现象
★ 即使在高压加工技术中使用仍能保持良好的低泡沫性能
★环保产品，不含氯、亚硝酸盐和苯酚，对操作者及环境无损害
推荐应用
ST-COOLCUT AT适用于铝及其合金的所有普通和困难加工。 如，钻削、铣削、车削、铰孔、攻丝和深钻孔。特别推荐汽车配件如发动机，轮毂等铝合金件，还适用于黑色金属的普通和某些困难的加工。可以根据操作的难度调整乳液的浓度，在大多数情况下，推荐如下：
车削钻     4~6%
自动车床   4~6%
重负荷铣削 5~6%
拉削       5~8%
攻丝/铰孔  6~8%
技术指标
	项目
	试验方法
	KL-QXL-HP

	乳液表观
	BAM 189
	乳白色

	密度@15℃, kg/l
	IP 160
	0.90

	运动粘度@40℃, mm2/s
	IP 71
	40

	乳化液稳定性
	IP 263
	稳定

	产品稳定性（浓缩液）
	IP 311
	稳定

	防锈性能(5%), % 钢 铝
	IP 287
	0 无锈

	pH值(5% v/v溶于水)
	BS 1647
	8.9

	泡沫性能
	IP 312
	5

	折光系数
	-
	1.0


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。
乳液的配制
乳液既可用搅拌机也可手工混合。乳液的配制应该是将油加入至水中，而不是将水加入油中，不管产品的混合性有多好，将油加至水中时都应经过搅拌混合，以帮助扩散。
注意事项
乳液使用寿命的长短依赖于切削液系统的清洁度，这依赖于良好的保管工作。如换液时所得的结果是最好的，那么在旧的切削液排放掉换新乳液之前，现存的物料应该用清洁剂进行处理。系统清洁剂能有效去除泵管内的沉淀物和油腻物质。要去掉大量沉淀物就必须作物理性清洗。如果系统干净而且没有污染物，则细菌污染少，乳液寿命长。
排放
乳液可分水相和油相来排放。所选择的涉及专利设备和试剂的分离方法，须满足当地政府要求。
产品储存 
任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。
产品不应储存在超过60℃或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。
所有润滑剂都应正确储存和保管，尤其是乳化油，应时刻留心以防止污染和容器的损坏。为保证油品质量(在用水稀释之前)，不能存放在严寒和高温下。一旦容器开启，所装产品应再密封好。
ZH-QXR-HP 防锈乳化切削液
产品简介
是防锈型水溶性乳化切削液，适用于不需要EP性能的所有切削加工工艺，如普通材料的钻、铣、车、锯等通用加工，含有杀菌剂、高效防锈剂，具有极好的防锈性能和稳定性，有效延长乳化液使用寿命。 
 产品特性 
★良好的防锈和防腐蚀性能，加工工件锈蚀的倾向性极低。

★应用广泛，可用于普通材料的大多数加工工艺。

★优异的刀具寿命和工件表面精度。

★含有杀菌剂，延长冷却液寿命，减少排放，降低成本。

★环保产品，低气味，不含氯、亚硝酸盐和苯酚，对操作者及环境无损害

 推荐应用
ST-COOLCUT Z适用于黑色金属、铝及其合金的所有普通加工。 

可以根据操作的难度调整乳液的浓度，在大多数情况下，推荐如下：

普通车削加工　　   4~8%

磨削               　　  3~5%

表面精度高的加工 　8~15%

技术指标
	 项目
	试验方法
	KL-QXR-HP

	乳液表观
	BAM 189
	乳白色

	密度@15℃, kg/l
	IP 160
	0.90

	运动粘度@40℃, mm2/s
	IP 71
	40

	乳化液稳定性
	IP 263
	稳定

	产品稳定性（浓缩液）
	IP 311
	稳定

	防锈性能(5%), %
钢
铝
	IP 287
	 

0

无锈

	pH值(5% v/v溶于水)
	BS 1647
	8.9

	泡沫性能
	IP 312
	5

	折光系数
	-
	1.0


备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的权利。

 乳液的配制
 乳液既可用搅拌机也可手工混合。乳液的配制应该是将油加入至水中，而不是将水加入油中，不管产品的混合性有多好，将油加至水中时都应经过搅拌混合，以帮助扩散。

 注意事项
 乳液使用寿命的长短依赖于切削液系统的清洁度，这依赖于良好的保管工作。如换液时所得的结果是最好的，那么在旧的切削液排放掉换新乳液之前，现存的物料应该用清洁剂进行处理。

 系统清洁剂能有效去除泵管内的沉淀物和油腻物质。要去掉大量沉淀物就必须作物理性清洗。如果系统干净而且没有污染物，则细菌污染少，乳液寿命长。

 排放   
乳液可分水相和油相来排放。所选择的涉及专利设备和试剂的分离方法，须满足当地政府要求。

 品储存   
 任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下；当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。 产品不应储存在超过60℃或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。所有润滑剂都应正确储存和保管，尤其是乳化油，应时刻留心以防止污染和容器的损坏。为保证油品质量(在用水稀释之前)，不能存放在严寒和高温下。一旦容器开启，所装产品应再密封好。

润滑脂
ZH-G-TY通用润滑脂
产品简介
本品系以金属皂稠化剂稠化高粘度指数精制矿物油并加有极压抗磨、抗氧化、防腐蚀等添加剂经适当工艺加工而成，可广泛应用于冶金、造纸、采矿和建筑等行业的滚动和滑动轴承。
产品特性
★含有特殊极压添加剂为重载和冲击负荷下的轴承和齿轮提供有效的润滑保护
★良好的机械稳定性，减少润滑脂变软流失
★优异的抗氧化安定性，润滑脂寿命长，高温时不易变硬或产生沉积物
★优良的泵送性能，全面满足集中润滑系统的要求
推荐应用
适用于各种振动、潮湿等苛刻条件下运行的重载滑动和滚动轴承，高锥入度脂也可以用于配备有中央供脂系统的轴承润滑及某些在极压条件下工作的齿轮的润滑。

适用温度范围:-20℃-130℃，短期达150℃
技术指标
	项    目
	KL-G-TY
	试验方法

	NLGI稠度等级
	1
	2
	3
	ASTM D217

	锥入度0.1mm
	310-340
	265-295
	220-250
	ASTM D217

	延长工作锥入度（10万次）0.1mm 不大于
	380
	350
	320
	ASTM D217

	滴点  ℃            不低于
	175
	170
	180
	ASTM D2265

	相似粘度(-15℃,10s-1)Pa.s不大于
	600
	800
	1000
	ASTM D1092

	水淋流失量 (38℃,1h)%(m/m)不大于
	8.0
	8.0
	8.0
	ASTM D1264

	钢网分油(100℃,24h) %   不大于
	2.0
	2.0
	2.0
	ASTM D6184


以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在质量标准容许范围内有所浮动，若需供货产品性能数据,请与公司客服部联系。
注意事项
     使用前，应将润滑部位清洗干净后再涂抹本产品。

     储运时，注意不要被灰尘、水等污染。
ZH-G-EPHT高温极压润滑脂
产品简介
本品系以复合皂稠化高粘度指数基础油，并加有极压抗磨、抗氧化、防锈等多种添加剂调配而成，高强度的复合皂纤维结构在高温下具有良好的机械安定性，确保机械设备得到良好的润滑。
产品特性
★能够有效地延长轴承在极压和高温工况下的使用寿命
★良好的机械稳定性，能够减少轴承之间的摩擦并降低部件之间的磨损程度
★适用性非常广泛，可以减少润滑脂的使用品种，降低库存成本
推荐应用
适用于高温，中、重负荷滚珠、滚柱、滑动轴承、以及烘烤设备的齿轮、链条、托轮等传动部位和联轴节等部位的润滑。
适用于石化、印染、钢铁等行业的高温电机、风机轴承的润滑。
适用温度范围：-25℃-230℃，瞬间高温可达260℃
技术指标
	项   目
	KL-G-EPHT
	试验方法

	NLGI稠度等级
	2
	3
	ASTM D217

	锥入度(0.1mm)
	265-295
	220-250
	ASTM D217

	延长工作锥入度10万次0.1mm 变化率不大于
	20
	20
	ASTM D217

	滴点℃不低于
	330
	330
	ASTM D2265

	蒸发量 (180℃，1h)%不大于
	5.0
	5.0
	ASTM D972

	腐蚀(T2 铜片,100℃ 24h)
	合格
	合格
	ASTM D130

	钢网分油(100℃,24h) %不大于
	5.0
	3.0
	ASTM D6184

	四球机 PDN 不小于
	3089
	3089
	ASTM D2596


以上数据为当前产品的典型值,今后每批产品的数据可能会在质量标准容许范围内有所浮动。

注意事项
使用前，润滑部分清洗干净。储运过程中，严防杂质和水分混入。
ZH-G-HT 高温润滑脂
产品简介
本品系复合皂稠化剂稠化精制矿物油,并加有抗氧化剂、防腐剂、防锈剂和抗磨损等多种添加剂精制而成，性能卓越。
产品特性
★优良的高温性能
★高温下具有良好的润滑性和抗微动磨损性
★优秀的抗水性、防护性
★极长的润滑周期
推荐应用
适用于高温下工作的各种机械的滚动轴承和滑动轴承的润滑，以及高温下工作的齿轮、链条、离合器的润滑。如化工厂的辅助锅炉转火咀轴承、塑料挤压机套筒轴承，裂解炉引风机、再生气压缩机、拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机等高温轴承。适用温度范围:-20℃-200℃。

技术指标

	项    目
	KL-G-HT
	试验方法

	NLGI 稠度等级
	2
	3
	ASTM D217

	锥入度0.1mm
	265-295
	220-250
	ASTM D217

	延长工作锥入度（10万次）0.1mm不大于
	350
	300
	ASTM D217

	滴点℃             不低于
	260
	260
	ASTM D2265

	蒸发量(99℃,22h),%(m/m) 不大于
	2.0
	2.0
	ASTM D972

	腐蚀(T2铜,100℃，24h)     
	合格
	合格
	ASTM D4048

	钢网分油（100℃,24h）%(m/m)不大于
	3.0
	3.0
	ASTM D6184

	极压性能 （四球机法） PB   N

          PD  N  不小于
	实测
3089
	实测
3089
	ASTM D2596


以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在质量标准容许范围内有所浮动。

注意事项
本品应储存与清洁、干燥避光处。

使用前，应将润滑部位清洗干净，与其它油脂混用前应咨询制造商。
ZH-G-EP极压润滑脂
产品简介
本品以皂基稠化剂稠化精制矿物油，含有无铅环保型极压添加剂和抗磨、抗氧化、防锈等添加剂，可以广泛地应用于工业滚动和滑动轴承及在重载和冲击负荷下工作的机械部件。
产品特性
   ★优良的润滑性和极压抗磨性
   ★优异的热稳定性、氧化安定性、抗水性和防锈性
   ★良好的机械安定性、胶体安定性和泵送性能
   ★不含铅，环保安全
推荐应用
适用于高负荷机械设备轴承及齿轮的润滑。
适用于矿山机械、石化机械、冶金机械、建筑机械等大型设备的集中润滑系统。
适用温度范围：-20℃-120℃，短期可达150℃。 
技术指标      

	项    目
	KL-G-EP
	试验方法

	NLGI稠度等级
	0
	1
	2
	ASTM D217

	锥入度(0.1mm)
	355-385
	310-340
	265-295
	ASTM D217

	延长工作锥入度（10万次）0.1mm 不大于
	420
	380
	350
	ASTM D217

	滴点℃           不低于
	180
	180
	180
	ASTM D2265

	钢网分油(100℃,24h) %   不大于
	--
	10.0
	5.0
	ASTM D6184

	四球机法  PB   N   不小
PD   N   不小于
	588

3089
	588

3089
	588

3089
	ASTM D2596


以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在质量标准容许范围内有所浮动。

注意事项
使用时，必须把润滑部位清洗干净，避免污染。
储运时，注意不要被杂质、水等污染。
ZH-G-HL重负荷润滑脂
产品简介
本品系以混合皂基稠化剂稠化高粘度指数矿物油,并加有抗氧化、防锈蚀、抗极压等多种添加剂精制而成，确保其在承受振动载荷的情况下，仍能保持优异的性能。
产品特性
   ★卓越的机械稳定性能，即使在有严重振动和载荷的情况下，也能有效地保护轴承
   ★极好的抗水淋洗性能，在有大量水存在的情况下，仍能为设备提供持续有效保护
   ★优良的粘附性能，减少了流失损失，降低了消耗
推荐应用
广泛应用于潮气大、污垢多、极压重负荷下工作的的滑动和滚动轴承
    适用温度范围:-20℃-120℃
技术指标      
	项    目
	KL-G-HL
	试验方法

	NLGI稠度等级
	2
	3
	ASTM D217

	锥入度(0.1mm)
	265-295
	220-250
	ASTM D217

	滴点℃       不低于
	180
	190
	ASTM D2265

	腐蚀（T2铜片，100℃，24h）
	合格
	合格
	ASTM D4048

	钢网分油(100℃,24h) %   不大于
	5.0
	5.0
	ASTM D6184

	蒸发量(99℃,22h),%(m/m) 不大于
	2.0
	2.0
	ASTM D972


以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在质量标准容许范围内有所浮动。  
注意事项
若用于齿轮润滑，使用前须将齿轮全部清洗干净。

本品不适用于未经跑合的新齿轮。
ZH-G-EPHL 极压重负荷润滑脂
产品简介
本品由混合皂类稠化剂稠化深度精制高粘度基础油，并加有极压抗磨、抗氧化、防腐蚀、防锈蚀和固体润滑剂调和而成，适用于潮湿、污垢和极压环境下使用的高品质润滑脂。
产品特性
   ★良好的密封作用，可以极大地防止污垢的侵入
   ★含有极压固体添加剂，可以有效地防止运动部件在冲击和极压条件下产生的磨损
   ★极佳的抗水性和防腐蚀性，保护零件免受腐蚀破坏
   ★优良的粘附性，可有效地防止润滑脂在使用过程中脱落
推荐应用
适合应用在灰尘多等恶劣条件下工作的机械如农用车和其他工地机械的润滑
也适合于潮湿、污染大、极压重负荷下工作的的滑动和滚动轴承
适用温度范围:-20℃-120℃
技术指标      

	项    目
	KL-G-EPHL
	试验方法

	NLGI稠度等级
	2
	3
	ASTM D217

	锥入度(0.1mm)
	265-295
	220-250
	ASTM D217

	延长工作锥入度（10万次）0.1mm 不大于
	360
	330
	ASTM D217

	滴点℃                不低于
	180
	190
	ASTM D2265

	腐蚀（T2铜片，100℃，24h）不大于
	2a
	2a
	ASTM D4048

	钢网分油(100℃,24h) %   不大于
	5.0
	5.0
	ASTM D6184

	蒸发量(99℃,22h),%(m/m) 不大于
	2.0
	2.0
	ASTM D972


    以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在质量标准容许范围内有所浮动。

注意事项
储运过程中，应防止杂质和水分进入。

本品勿于其它油脂混合。
ZH-G-SN水泥厂专用高温高极压润滑脂
产品简介
本品系复合皂稠化剂稠化精制矿物油,并加有抗氧化剂、防腐剂、防锈剂和抗磨损等多种添加剂精制而成，性能卓越。
产品特性
专为水泥行业生产装置设计，具有优异的耐高温性、极压抗磨性、机械安定性、胶体安定性、氧化安定性等性能，可为水泥厂高温、重负荷、多粉尘工况环境中运行的轴承等部件提供长效润滑与防护。
推荐应用
本产品适用于水泥厂各高温轴承的润滑与防护，还可用于其它各种高温重载设备的润滑与防护。
注意事项
本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，在安全、环保、使用等方面同一般石油产品，不用进行特殊防护。
使用时，将包装桶打开，用脂枪或其它加脂装置进行加注，加注量按设备说明书要求。
ZH-G-KC开式齿轮润滑剂
产品简介
KL-G-KC开式齿轮润滑剂是根据大型开式齿轮工况特点及对润滑剂的特殊要求设计的高性能润滑剂，它以高度精制的矿物油及合成油为基础油，并辅以高性能抗点蚀固体润滑剂及其它高性能添加剂精制而成，适用于采用浸油润滑、涂摸润滑及喷雾润滑方式的大型开式齿轮的润滑。
产品特性
★具有优良的油膜形成能力及粘度保持能力，可保证轴承在交变的负荷及温度下始有处于良好的润滑状态；

★具有优异的承载能力，烧结负荷大于8000N，可有效防止齿面磨损、擦伤及烧结； 

★抗点蚀配方，可有效抑制新齿面点蚀的发生及已发生点蚀齿面点蚀的进一步发展； 

★良好的粘附性，可牢固附着于齿面进行有效润滑；

推荐应用

其适用于大载荷或长期在恶劣的、有冲击负荷的工况条件下。应用于水泥冶金和矿业等行业中的特大型旋转设备上，如磨碎机、回转窑、矿山电铲等。
技术指标

	项  目
	KL-G-KC
	试验方法

	40℃运动粘度, mm2/s，不小于
	15000
	GB/T265

	粘度指数
	不小于90
	GB/T1995

	倾点，℃
	不高于-15
	GB/T3535

	闪点（开），℃
	不低于210
	GB/T3536

	铜片腐蚀（100℃，3h），级
	不大于1
	GB/T5096

	液相锈蚀（蒸馏水）
	无锈
	GB/T11143

	氧化安定性（95℃，312h）
	不大于10
	SH/T0123

	极压性

PB，N

PD，N
	不小于980

不小于7848
	GB/T3142

GB/T3142


以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在质量标准容许范围内有所浮动。

注意事项
储运过程中，应防止杂质和水分进入。

本品勿于其它油脂混合。

KL-G-LD高性能轮带润滑剂
产品简介
高性能轮带润滑剂采用特殊结构的合成油作为载体、以新型耐高温固体润滑剂作为功能组份，辅以耐高温的成膜助剂及其它添加剂精制而成。
产品特性

★优异的耐高温性，其中所含的新型耐高温固体润滑剂可在1200℃下仍保持良好的稳定性与润滑性能；

★优异的润滑性能，可保证轮带及相关部件在高温高负荷下保持良好润滑状态，有效减少摩擦阻力，防止磨损、擦伤和胶着等不良状况发生；

★具有优良的成膜性能，在高温下可在润滑表面形成连续牢固的耐高温固体润滑膜，从而具有长效的润滑效果，可延长润滑周期并减少润滑剂的用量；

★优良的抗燃性，高温下不燃烧、不冒烟，高温挥发物无毒无害，对操作环境无不良影响；

★良好的流动性与低温性能，便于用附送的便携加注器进行加注。

推荐应用

适用于矿山、冶金、热电、水泥等行业的钢球磨煤机、钢球或钢棒磨矿机、回转窑等其它重载荷、中低速开式齿轮的润滑，亦适用于齿条、链条及钢丝绳的润滑。
技术指标
	项     目
	质量指标
	试验方法

	外观
	灰黑色半流体
	

	锥入度，1/10mm
	420-450
	GB/T 269

	滴点℃，不小于
	350
	GB/T 4929

	铜片腐蚀(T2Cu,100℃,24h)   
	通过
	GB/T7326乙法

	极压性能，PD值，N      不小于
	8000
	GB/T 3142


以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在质量标准容许范围内有所浮动。

注意事项
储运过程中，应防止杂质和水分进入。

本品勿于其它油脂混合。

KL-G-GY辊压机轴承脂
产品简介
辊压机轴承专用润滑脂是根据辊压机轴承的运行工况特点及对润滑材料的要求设计的高性能润滑剂，它以高度精制的矿物油或合成油为基础油，采用特殊工艺进行稠化，并辅以多种高性能添加剂精制而成。

产品特性

★采用超高粘度及高粘度指数的基础油，具有优良的油膜形成能力及粘度保持能力，可保证轴承在交变的负荷及温度下始有处于良好的润滑状态；

★具有优异的承载能力，烧结负荷大于8000N，可有效防止轴承在振动及冲击载荷下发生意外擦伤及烧结；

★具有优异的减摩性能，可有效降低轴承的摩擦温升；

★具有优异的抗磨性能，可有效延长轴承的使用寿命；

★长效润滑，可减少润滑脂的消耗，降低生产成本；

推荐应用

KR-GY2000辊压机轴承脂是专为水泥厂辊压机的轴承润滑而研发， 同时可用于矿山破碎机、层压板材厂托辊轴承等重载低速轴承的润滑。
技术指标
	项     目
	质量指标
	试验方法

	锥入度，1/10mm
	315-350
	GB/T 269

	滴点℃，不小于
	210
	GB/T 4929

	蒸发损失(99℃,22h),%    不大于
	0.5
	GB/T 7325

	水淋流失量(38℃,1h),%   不大于
	2.0
	SH/T 0109

	氧化安定性(99℃,100h,78.4×104Pa)，压力降，Pa              不大于
	2.94×104
	SH/T 3025

	铜片腐蚀(T2Cu,100℃,24h)   
	通过
	GB/T7326乙法

	极压性能，PB值，N      不小于
PD值，N      不小于
	834

8000
	GB/T 3142


以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在质量标准容许范围内有所浮动。

注意事项
储运过程中，应防止杂质和水分进入。

本品勿于其它油脂混合。

KL-G-ZC高性能轴承润滑脂
产品简介
KL-G-ZC高性能轴承润滑脂专为极端温度条件下广泛多样的应用工况设计的，是由复合锂基稠化剂稠化合成油，辅以特种添加剂精制而成。
产品特性
· 宽的使用温度范围，具有优异的高温防护及低温转矩，低温下极易启动
· 由于抗磨、防尘、防腐而降低停工检修费用
· 延长使用寿命，提高轴承寿命，降低能耗
· 满足低速、重载轴承的防护性选择、优良的低温性能选择
· 水环境下保持润滑脂的优良性能
· 高温下有助于防止粘度增加，延长换脂周期，提高轴承寿命
推荐应用
KH2高性能轴承润滑脂是一种多用途极压产品，建议在重型机械中使用，使用温度范围为－40℃～240℃，不仅适用于众多工业领域，还可用于汽车、舰船及航空领域。
技术指标
	项目
	指标
	试验方法

	稠化剂类型
	复合锂
	

	最高使用温度，℃
	240
	

	最低使用温度，℃
	－40
	

	锥入度，0.1mm
	280
	GB/T 269

	滴点，℃
	285
	GB/T 4929

	PB，N
	1069
	GB/T 3142

	PD，N
	3920
	GB/T 3142

	抗水淋，％
	1
	SH/T 0109

	防腐蚀性，级
	1
	GB/T 5018


安全提示
本产品避免与皮肤、眼睛和衣服进行直接接触，请爱护环境，不要随意丢弃废油和包装物。
KL-GP-HTHE号高温高极压膨润土润滑脂
产品简介
本产品采用特殊制备的无机稠化剂稠化高性能基础油并辅以多种添加剂精制而成，具有优异的耐高温性、极压抗磨性、机械安定性、胶体安定性、氧化安定性等。
产品特性
本产品具有优异的承载能力，优异的减摩抗磨性能，可有效降低摩擦件的摩擦温升，延长摩擦件的使用寿命，减少润滑脂的消耗，降低生产成本。

推荐应用

本产品适用于在较高温度下工作的轴承或其它摩擦件的润滑与防护。
技术指标
	项目
	指标
	实验方法

	稠化剂类型
	无机稠化剂
	

	最高使用温度，℃
	260
	

	最低使用温度，℃
	－40
	

	锥入度，0.1mm
	280
	GB/T 269

	滴点，℃
	305
	GB/T 4929

	PB，N
	1069
	GB/T 3142

	PD，N
	3920
	GB/T 3142

	抗水淋，％
	1
	SH/T 0109

	防腐蚀性，级
	1
	GB/T 5018


安全提示
本产品避免与皮肤、眼睛和衣服进行直接接触，请爱护环境，不要随意丢弃废油和包装物。
PAGE  
22

